Farby serii UV PrimeStar LM  to oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych niskomigracyjne farby offsetowe utrwalane promieniami UV. Ze względu na swoją wyśmienitą adhezję wykazują bardzo dobre właściwości druku na podłożach niechłonnych typu folia, tworzywa sztuczne, metalizowane papiery. Innym zakresem aplikacji są powlekane papiery i kartony.

Główne cechy serii UV PrimeStar LM to:

- doskonała adhezja do podłoży

- nadzwyczajna odporność na ścieranie

- doskonała drukowność

  - bardzo dobry transport farby

  - doskonały balans wodno-farbowy

- szybkie utrwalanie farby na podłożu

Powyższe cechy czynią z tej serii idealny materiał do zastosowania w wąsko-wstęgowych,

szybkobieżnych maszynach offsetowych.

Zastosowane fotoinicjatora o bardzo dużych cząsteczkach ogranicza możliwość występowania

zjawiska jego migracji do zawartości opakowania.

Ta seria była z powodzeniem testowana w zakresie migracji i niskiego zapachu przy

drukowaniu  prac przeznaczonych na kubki oraz  na powlekanym kartonie.

Wymagania wobec opakowań do żywności są bardzo wysokie. Powinny być one produkowane

w taki sposób aby „… w normalnych a także nadzwyczajnych warunkach użytkowania nie

emitowały do opakowanej żywności żadnego ze swoich składników w ilościach mogących:

-narazić ludzkie zdrowie

-wpłynąć w sposób niedopuszczalny na skład żywności

-wpłynąć destrukcyjnie na organoleptyczne właściwości żywności…”

(fragment artykułu 3 z ramowej regulacji EC Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.10.2004r.)

Mimo to, że powyższe wymagania odnoszą się do kompletnego opakowania składającego się

z podłoża drukowego, farb, lakierów oraz innych komponentów użytych do uszlachetniania

należy zwracać również uwagę na jakość użytych materiałów aby były one zgodne z założonymi wymaganiami.

Farby EPPLE serii UV PrimeStar LM spełniają te wymagania.

Ta seria może być używana zarówno maszynach offsetowych.

Głównym obszarem zastosowania tej serii farb są wysokojakościowe opakowania oraz etykiety.

Zastosowanie właściwie dobranych materiałów (podłoże drukowe, farba, lakier) oraz

przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej gwarantujące prawidłowe utrwalanie farby i lakieru, jest podstawową zasada gwarantująca spełnienie wymogów stawianych opakowaniom

do żywności. Daje to pewność, że badanie gotowego opakowania w zakresie migracji przez

niezależne instytucje da w rezultacie pozytywną opinie w kwestii jego przydatności.

Przed użyciem jakichkolwiek dodatków do farb, takich jak: rozcieńczalnik, przyspieszacz

utrwalania czy innych, należy upewnić się czy są one dopuszczone do stosowania przy

produkcji opakowań do żywności i nie wpłyną na możliwość akceptacji gotowego opakowania.

Właściwości:

- Wyśmienita adhezja do szerokiego zakresu niechłonnych podłoży drukowych

- Wyśmienita drukowość

- Wysoka intensywność

- Szybkie utrwalanie

- `Odporność na blokowanie na podłożach typu folia oraz na podłożach laminowanych

Prametry:

| UV PrimeStar LM | NR katalogowy | Odporności | Transparentność |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | światło | Alkohol | Nitro | Alkalia |  |
| Yellow | 60-3005 | 5 | + | + | + | + |
| Magenta | 60-3006 | 5 | + | + | - | + |
| Cyan | 60-3007 | 8 | + | + | + | + |
| Black | 60-3008 | 8 | + | + | + | - |

Magazynowanie:

Farby UV mają ścisłe zalecenia co do przechowywania. W przypadku właściwego magazynowania w temp około  20 °C i ograniczeniem bezpośredniego dostępu do światła gwarancja wynosi 6 miesięcy.

PRODUCENT:

# Text boxes

UV PrimeStar LM