Seria farb BoFood Next Generation (MH-migration harmless = bez zagrożenia migracją) spełnia wszystkie wymagania stawiane przed farbami do drukowania opakowań mających bezpośredni kontakt  z żywnością (primary food packaging) lub artykułami wrażliwymi sensorycznie.

Ta seria farbowa jest skomponowana do druku zewnętrznej strony opakowania (chodzi tu o przeciwległą stronę opakowań w które są pakowane produkty spożywcze).

Głównym zastosowaniem serii BoFood Next Generation jest aplikacja na opakowaniach mających bezpośredni kontakt z dobrami wrażliwymi sensorycznie.

Farby serii  spełniają trzy podstawowe wymogi stawiane farbom do opakowań spożywczych:

ograniczony zapach, redukcja puchnięcia , formuła niskomigracyjna.

W sytuacji specyficznych wymogów stawianych farbom nisko migracyjnym seria BoFood Next Generation w odniesieniu do serii BoFood MH  ma podwyższoną pigmentację.

Farby BoFood Next Generation nie stwarzają zagrożenia migracyjnego, ponieważ w odróżnieniu od tradycyjnych systemów nisko migracyjnych utrwalają się w wyniku absorpcji oraz fizycznego schnięcia.

Spełniają wszystkie prawne wymogi odnośnie bezpieczeństwa żywności, co czyni je odpowiednimi do produkcji opakowań będących w bezpośrednim kontakcie z żywnością.

Składniki farby nie niosą zagrożenia migracyjnego, dzięki czemu seria BoFood Next Generation przewyższa klasyczne systemy niskomigracyjne.

Ze względu na użycie substancji wiążących zapewniających redukcję zapachu, farba ma obniżoną odporność na ścieranie. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie nadruku odpowiednim lakierem dyspersyjnym.

WŁAŚCIWOŚCI:

| zredukowany zapach | tak |
| --- | --- |
| brak zagrożenia migracyjnego | tak |
| zredukowane puchnięcie („swelling*) | tak |
| utrwalanie przez absorpcje | tak |
| Opakowania pierwszorzędowe (aplikacja na opakowaniach do żywności) | tak |
| Brak olejów mineralnych | tak |
| powlekanie lakierem dyspersyjnym | konieczne |

Zgodnie z właściwościami BoFood Next Generation spełnione są wszystkie wymagania odnośnie globalnej migracji (<60ppm) jak i migracji specyficznej (<10ppb) dla nierozpoznanych substancji. Warstwa barierowa zgodna z wymogami prawnymi Rozporządzenia (WE) NR 1935/2004 nie jest konieczna.

DOSTOSOWANIE DO (WE) NR 1935/2004:

Farby BoFood Next Generation posiadają potwierdzenie niezależnego instytutu mówiące o dostosowaniu farb do Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

PARAMETRY:

| BoFood Next Generation | NR katalogowy | Odporności | Transparentność |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | światło | alkohol | nitro | alkalia |  |
| Yellow | 107 385 | 5 | + | + | + | + |
| Magenta | 107 386 | 5 | + | + | - | + |
| Cyan | 107 387 | 8 | + | + | + | + |
| Black | 107 388 | 8 | + | + | + | - |
| Heat resistant (odporne na temperaturę) |
| Yellow | 105 395 | 6 | + | + | + | + |
| Magenta | 105 396 | 6 | + | + | + | + |

PRODUKTY POWIĄZANE:

Uzupełnieniem podstawowych farb triadowych serii BoFood Next Generation jest 15 farb bazowych

systemu recepturowania barw spotowych, które pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby przemysłu opakowaniowego.

PRODUCENT:

swelling* – w tym przypadku zjawisko polegające na potencjalnym marszczeniu i puchnięciu folii owijkowej (opakowania na papierosy); Powstaje na folii w wyniku jej styku z zadrukowaną powierzchnią farby. Odpowiedni dobór komponentów zawartych w farbie redukuje tendencje do powstawania tego zjawiska.

# Text boxes

BoFood Next Generation

Seria konwencjonalnych farb offsetowych

o podwyższonej pigmentacji, bez zagrożenia migracją